**护士鞋技术要求**

1、鞋面:颜色白色，材质为头层牛皮。质地柔韧、光面，平均厚度达1.2mm以上。

2、内里:颜色白色，网布内里，耐脏、吸汗、防臭、抗菌、不褪色，透气性能良好。

3、鞋垫:采用天然乳胶，有足够的弹性对足弓部位起到有效支撑，符合减压原理，并且吸汗、防臭、抗菌、透气。

4、鞋底:宽大船型EVA鞋底，加防滑橡胶贴底，具备防滑、静音、耐磨、重量轻、耐腐蚀的功能厚度6mm以上。

5、鞋跟后跟坡跟，高度3-5cm。

6、尺码:女士:34-41码。

7、感官质量:整鞋平整、平服、平稳、对称、色泽一致。鞋帮、鞋里、鞋底、鞋跟等部位无明显缺陷。缝线针码均匀、线道整齐，无跳线、断线、翻线、开线、并线、重针及缝线越轨等。相同部位的尺寸偏差在标准范围内。

8、物理机械性能:耐折4万次，折后帮面无裂面、分层，新裂纹不超过3处;外底耐磨性能磨痕长度不大于15mm;帮底剥离强度，不小于40N/cm。耐黄变性能:耐黄变等级达3级或以上。

9、胶水:采用环保胶水，减少有毒有害气体。

10、所提供的必须是投标人合法生产或代理的符合国家质量标准(OB/T1002-2015)的产品。